МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛНР
ОСП «Индустриальный техникум»

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»
«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора ИТ ДонГТУ

_____________Л.И. Пономаренко

«______»________________2016г.
«Материаловедение»

Программа
нормативной учебной дисциплины

подготовки специалиста среднего звена
специальности 13.02.11 “Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)”
Алчевск

2016
Разработана и 

предложена: 

Индустриальным техникумом Донбасского государственного  технического университета

Разработчики:


Солосенко Наталия Павловна, преподаватель учебной 

дисциплины «Материаловедение», преподаватель первой 

категории
Программа рассмотрена и одобрена к использованию в учебном процессе на заседании цикловой комиссии «Специальных металлургических дисциплин»

Протокол №____  от «____»___________ 2016 года

Председатель комиссии ____________ И.О. Гончарова
Программа рассмотрена и одобрена к использованию в учебном процессе на заседании Совета специальностей компьютерных и электрических систем
Протокол №____  от «____»___________ 2016 года

Председатель Совета специальностей ____________И.Н. Моисеенко
ВВЕДЕНИЕ
Программой предмета “Материаловедение” предусматривается изучение важнейших конструкционных материалов, их строение, свойства, способы изменения свойств, их маркировка. 
“Материаловедение” – является одним из профилирующих предметов, которые обнаруживают профессиональные знания и умения по специальности 13.02.11 “Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)”.

В связи с этим преподавание программного материала должно иметь практическую направленность и проводиться на уровне современного состояния науки и техники. Изучение учебного материала должно помогать формированию мировоззрения и диалектического мышления студентов на конкретных примерах  предмета, который изучают.

Изучение предмета проводится в связи с предметами естественнонаучного цикла: “Физическая химия”, “Физика”, “Технология металлов”, “Основы стандартизации, метрологии и сертификации”, “Техническая механика”.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель преподавания дисциплины: изучение взаимосвязи между строением и свойствами материалов. Приобретение навыков в разработке способов воздействия на структуру и свойства металлов и сплавов с целью рационального их использования с учетом экономических требований.
Основные задачи изучения дисциплины:

· приобретение знаний по оценке технических свойств материалов, исходя из условий эксплуатации и изготовления изделия;

- формирование научно обоснованных представлений о возможностях рационального изменения технических свойств материала путем изменения его структуры;

- ознакомление со способами упрочнения материалов, обеспечивающими надежность изделий и инструментов;

- ознакомление с основными группами современных материалов, их свойствами и областью применения.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

уметь:

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твердость материалов;

- определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;

- подбирать конструктивные материалы по их назначению и условиям эксплуатации;

- подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) для изготовления различных деталей.
знать:

- виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов;

- виды прокладочных и уплотнительных материалов;

- закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, защиты от коррозии;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов;

- основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства;

- основные свойства полимеров и их использование;

- особенности строения металлов и сплавов;

- свойства смазочных и абразивных материалов;

- способы получения композиционных материалов;

- сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием.
Дисциплина направлена на освоение следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт электрического и электромеханического оборудования.

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации электрического и электромеханического оборудования.

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслужи-ванию и ремонту бытовой техники.

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой техники.

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты электробытовой техники.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Наименование разделов и тем
	Количество часов

	
	Всего
	Теор.
	Лаб.р.
	Пр. з.
	Сам. р.

	1. Физико-химические закономерности формирования структуры металлов и сплавов
	
	
	
	
	

	1.1. Строение и свойства материалов.
	22
	6
	4
	
	12

	1.2. Диаграммы состояния металлов и сплавов.
	12
	4
	2
	
	6

	1.3. Способы термического воздействия на металлы и сплавы.
	12
	4
	
	2
	6

	Всего по разделу 1
	48
	14
	6
	2
	24

	2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении.
	
	
	
	
	

	2.1. Железоуглеродистые сплавы. 
	12
	4
	
	2
	6

	2.2. Цветные металлы в сплавы. 
	12
	4
	2
	
	6

	2.3. Материалы, устойчивые к воздействию температуры в рабочей среде. 
	2
	2
	
	
	

	2.4. Неметаллические материалы. 
	2
	2
	
	
	

	2.5. Материалы с особыми электрическими свойствами.
	4
	4
	
	
	

	2.6. Основные способы обработки материалов
	12
	4
	
	2
	6

	Всего по разделу 2
	42
	20
	2
	4
	18

	Всего по дисциплине
	90
	34
	8
	6
	42


2. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение
Предмет, задачи и содержание курса. Общая классификация материалов, используемых в металлургической промышленности для производства конструкций, оборудования и инструментов. Требования, предъявляемые к этим
материалам. Характеристика основных, технологических и потребительских свойств. 

Содержание предмета и его связь с другими  предметами специального цикла.

1. Физико-химические закономерности формирования структуры металлов и сплавов
1.1. Строение и свойства материалов.
Современное представление о строении атома. Периодический закон Д.И. Менделеева – научная основа металловедения. Электронное строение и свойства металлов. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристаллических решеток, их характеристика, координационное число. Кристаллографические плоскости и индексы направлений. Анизотропия свойств металлов. Особенности кристаллического строения реальных кристаллов. Точечные, линейные и поверхностные несовершенства (дефекты).

Суть процесса кристаллизации. Термодинамические условия процесса кристаллизации. Степень переохлаждения. Механизм кристаллизации по Д.К.Чернову. Создание центров кристаллизации и роста кристаллов. Искусственная регуляция размеров и форм зерен путем модифицирования. Дендритная кристаллизация. Строение металлического слитка. Ликвация. Аллотропические (полиморфные) превращения в металлах.

Металлографические методы исследования металлов. Макроскопический анализ. Макроструктура, ее изучение методом излома на макрошлифах. Методика приготовления макрошлифов. Микроскопический анализ. Микрошлифы, методика их приготовления. Металлографические микроскопы. Конструкция электронного микроскопа. Понятие о микроструктурном анализе.

Физические  методы  исследования  и  контроля качества металлов. Термический анализ. Суть метода,  измерительные приборы, их конструкция и принцип действия. Дилатометрический метод. Определение критических точек. Люминесцентный метод. Магнитные методы контроля. Конструкция магнитного дефектоскопа. Ультразвуковой метод контроля, его суть. Ультразвуковой дефектоскоп.
Механические свойства металлов. Статические испытания. Испытание на растяжение. Механические свойства: предел текучести, предел прочности, относительное удлинение, относительное сужение. Определение твердости. Твердость по Бринелю и Роквеллу. Динамическое испытание. Ударная вязкость, вязкость разрушения. Испытание при переменных нагрузках.

Лабораторная работа № 1. Тема «Наблюдения за процессом кристаллизации раствора соли»

Лабораторная работа № 2. Тема «Определения твердости металлов по Бринелю и Роквеллу»

1.2. Диаграммы состояния металлов и сплавов
Понятие о сплавах. Система, компонент, фаза, степень свободы. Растворимость элементов в жидком и твердом состоянии. Твердые растворы. Химические соединения. Механические смеси. Правило фаз, его математическое выражение. Возможные случаи равновесия для двухкомпонентных систем.

Значение диаграмм состояния сплавов двухкомпонентных систем. Деление диаграмм состояния сплавов двухкомпонентных систем на отдельные типы в зависимости от характера  образовывающей структуры в твердом состоянии.

Диаграмма состояния железо-цементит. Историческая справка о построении диаграмм состояния сплавов железо-углерод.

Две системы железоуглеродистых сплавов: железо-цементит, железо-графит. Характеристика фаз и структурных составляющих. Диаграмма состояния сплавов железо-цементит. Фазовый анализ отраслей диаграмм.

Первичная кристаллизация и вторичные превращения в сталях и чугунах. Образование эвтектики и эвтектоида.

Классификация металлургических примесей в стали. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства стали.

Классификация углеродных сталей.Сталь углеродная конструкционная обычного качества; сталь углеродная конструкционная качественная; маркировка, общие технические требования, использование. Природа прочности конструкционных сталей, работающих при нормальных условиях, пути ее повышения. 

Сталь инструментальная углеродистая: маркировка, общие технические требования, использование.

Чугуны. Серые, ковкие и высокопрочные. Классификация чугунов. Диаграмма состояния сплавов железо-графит. Графит, его свойства. Форма и размеры графитовых включений. Процесс графитизации. Структура чугунов.

Серые чугуны. Влияние примесей и скорости охлаждения на структуру и свойства чугунов. Структурные диаграммы чугунов. Модифицирование чугунов. Маркировка, механические свойства и использования серых чугунов. Высокопрочные чугуны: получение, маркировка, механические свойства и использование. Ковкие чугуны, их получения, маркировка, механические свойства и использование.

Лабораторная работа № 3. Тема «Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии»

1.3. Способы термического воздействия на металлы и сплавы
Роль российских ученых в создании теории термической обработки. Превращение в стали при нагреве. Превращение перлита в аустенит. Разрастание зерна аустенита при нагреве. Наследственная зернистость стали.

Превращение в стали при охлаждении. Распад переохлаждения аустенита. Механизм перлитного и мартенситного превращения. Изотермическое превращение аустенита.Превращение при нагреве в закаленной стали.

Классификация видов термической обработки.  Роль термической обработки в повышение качества металлопродукции.
Отжиг,  его назначение. Отжиг первого рода,   гомогенизирующий,  рекристализирующий,  для снятия остаточных напряжений.  Отжиг второго рода: полный, неполный,  изотермический, низкий. Нормализация стали. Сравнивание свойств отожженной и нормализованной стали.  Сорбитизация стали. 
Закалка стали. Температура и скорость нагрева под закалку. Скорость охлаждения, охлаждающие среды. Закаленность и прокаливание стали.  Закалка стали; непрерывная,  ступенчатая. Изотермическая закалка. Поверхностная закалка.  Обработка стали холодом.
Старение. Природа укрепления при старении. Возврат после старения.
Отпуск стали,  его назначения и виды.
Термическая обработка стали,  способы ее выполнения.  Термическое укрепление проката с использованием тепла прокатного нагрева.
Технико-экономическая оценка методов термической и термомеханической обработки.  Дефекты,  которые возникают при термообработке стали,  методы их предвидения и уничтожения.
Понятие о химико-термической обработке стали, ее назначение. Цементация. Азотирование. Нитроцементация и цианирование. Диффузионная металлизация.
2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении
2.1. Железоуглеродистые сплавы. 
Определение легированной стали. Распределение легирующих элементов в стали и их влияние на свойства и превращения. Классификация легированных сталей,  маркировка.
Конструкционные стали:  использование,  условия работы,  предъявленные требования,  термическая обработка.
Инструментальные стали:  условия работы,  требования, предъявленные к структуре и свойствам.  Стали для режущего,  измерительного и штампового инструмента,   быстрорежущие стали.  Термическая обработка инструмента разного назначения.

Стали с особыми свойствами: износостойкие, нержавеющие, жаростойкие и жаропрочные,  магнитные,  с особыми тепловыми и упругими свойствами,  с эффектом памяти формы.  Термическая обработка сталей с особенными свойствами.
Экономическая эффективность использования качественной и высококачественной стали.
Определение легированного чугуна. Влияние легирующих элементов на металлическую основу чугуна,  размер и форму графитовых включений. Чугуны для  работы в условиях абразивного сноса. Жаростойкие,  жаропрочные,  коррозионностойкие, антифрикционные,  немагнитные чугуны:  свойства,  состав,  марки и применения.

2.2. Цветные металлы в сплавы.
Свойства меди, ее приложения. Влияние примесей на свойстве меди. Маркировка меди.

Латуни. Диаграмма состояния медь-цинк. Латуни однофазные и двухфазные. Специальные латуни. Маркировка, свойства, назначения и термическая обработка латуней.

Бронзы. Литейные и деформированные: оловянистые, алюминиевые, бериллиевые, хромовые, свинцовые. Маркировка, структура, свойства, назначения и термическая обработка бронз..

Свойства и отрасли  применения титана. Влияние примесей на свойстве титана. Взаимодействие титана с легирующими элементами. Фазовые превращения в титановых сплавах. Деформированные и литейные титановые сплавы, их классификация, маркировка, структура, назначение и термическая обработка. Фасонное литье из титановых сплавов.

Свойства алюминия. Влияние примесей на свойстве алюминия. Маркировка и применение алюминия.

Литейные алюминиевые сплавы: силумины, сплавы на базе систем алюминий–медь и алюминий–магний. Модифицирование силуминов. Жаропрочные алюминиевые сплавы. Вторичные и литейные алюминиевые сплавы. Термическая обработка алюминиевых сплавов.

Структура, свойства, термическая обработка, маркировка и назначение деформированных алюминиевых сплавов.

Магний и его сплавы. Структура, свойства, маркировка и применения магния. Литейные и деформированы сплавы магния. Особенности технологии литья магниевых сплавов. Маркировка, структура, свойства, назначения и термическая обработка магниевых сплавов.

Свойства никеля. Влияние примесей на свойстве никеля. Сплавы системы никель-медь. Медноникелевые сплавы: мельхиор, нейзильбер, константан. Жаропрочные литейные и деформированы никелевые сплавы. Маркировка, свойства, назначения и термическая обработка никелевых сплавов. 

Антифрикционные сплавы. Условия работы и требования, которые к ним предъявляются. Баббит. Антифрикционные сплавы на разных основах.

Лабораторная работа № 4. Тема «Микроанализ цветных металлов и сплавов»

2.3. Материалы, устойчивые к воздействию температуры в рабочей среде. 
Распространенность коррозии, потери от коррозийных разрушений. Плановая борьба с коррозией.

Классификация коррозии по механизму процесса, условиям протекания характера разрушений. Химическая коррозия. Газовая коррозия. Температурная зависимость окисления металлов и сплавов. Влияние внутренних факторов на газовую коррозию.

Электрохимическая коррозия. Основы электрохимической теории коррозии в электролитах. Пассивность металлов и сплавов. Внешние факторы электрохимической коррозии.

Легирование сплавов.  Защитные покрытия.  Безокислительный нагрев.  Защитные атмосферы.  Методы уменьшения окисления.  Обработка коррозийной среды.  Электрохимическая защита.  Комбинированные методы защиты. Рациональное конструирование. Неметаллические коррозионностойкие материалы.

2.4. Неметаллические материалы. 
Материалы на основе органических веществ. Состав, классификация, получение, свойства, применение материалов на основе органических веществ. Свойства и применение древесины. Синтетические линейные и пространственные полимеры. Термопластичные и термореактивные материалы. Наиболее распространенные полимеризационные и поликонденсационные полимеры, их свойства и применение. Свойства и применение слоистых пластиков, фольгированных, пленочных, волокни-стых материалов. 

Материалы на основе неорганических веществ. Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. Композиционные материалы. Состав, строение, получение, виды и назначение композиционных материалов
Основные виды, состав, назначение и применение прокладочных и уплотнительных материалов.

Основные виды, состав, назначение и применение смазочных и антикоррозионных материалов.

2.5. Материалы с особыми электрическими свойствами.
Классификация материалов по их электропроводимости. Электрические свойства, виды и применение проводников.

Полупроводниковые материалы: строение и свойства, методы получения, легирование полупроводников. Диэлектрики, электроизоляционные лаки, эмали и компаунды. Электротехническое стекло, текстильные и бумажные материалы
2.6. Основные способы обработки материалов. 
Литейное производство. Сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной формовкой. Дефекты в отливках. Специальные виды литья. Применяемое оборудование. Мероприятия по охране труда и окружающей среды в литейном производстве.
Сущность сварки. Достоинства и недостатки процесса сварки. Типы сварочных соединений и швов. Требования к качеству сварочного шва. Контроль сварочных соединений.
Сущность процесса обработки давлением. Нагрев металла и нагревательные устройства. Виды обработки давлением. Прокатное производство. Продукция прокатного производства. Волочение металла. Прессование металла и способы прессования. Свободная ковка. Горячая объемная штамповка. Холодная штамповка.
Обработка металлов резанием. Общие вопросы об обработке резанием. Принципы взаимозаменяемости. Понятие о допусках и посадках. Понятие и шероховатости поверхности. Процесс резания металла. Основные части и элементы резца. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием. Классификация металлорежущих станков и их характеристика. Электрические методы обработки металлов.

3.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА
1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006.
2. Г.П. Фетисов, М.Г. Карпман, В.М. Матюнин. Материаловедение и технология металлов.- М.:высш. Школа, 2002

3. Материаловедение: Учебник для высших технических учебных заведений. Б. Н. Арзамасов, И. И. Сидорин, Г. Ф. Косолапов и др.; Под общ. ред. Б. Н. Арзамасова.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Машиностроение, 1986.
4. А.И.Самохоцкий. „Металловедение”.-М.: Металлургия, 1990.
5. Ю.М.Лахтин. Металловедение и термическая обработка.
6.    А.И. Самохоцкий., М.Н. Кунявский. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке металлов. -М.: Машиностроение, 1981.
4. ФОРМА  ИТОГОВОГО  КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ  УЧЕБЫ  -                        ЗАЧЕТ.
5. СРЕДСТВА  ДИАГНОСТИКИ  УСПЕВАЕМОСТИ  УЧЕБЫ   –   КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА.

Примечания: Преподавание    учебного    материала    стоит сопровождать демонстрацией наглядных приборов: плакатов, макетов, учебных кинофильмов, стандартов, средств технологической оснастки. Распределение учебных часов имеет рекомендательный характер. Предметным  комиссиям  позволяется  корректировать учебную программу по содержанию и распределением учебных часов в пределах 15% от общего объема учебного времени, отведенного на предмет. Предложения по корректировке рассматриваются предметно - цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по учебной работе.
