Министерство образования и науки ЛНР

ОСП «Индустриальный техникум»

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных|практичных| работ

по дисциплине «Материаловедение»

для студентов специальности

22.02.01  «Металлургия черных металлов»

Алчевск

2017

Разработал:  Солосенко Н.П. - преподаватель  спец. металлургических  дисциплин

І категории

Методист: Попова М.В.

«Утверждено»

Заместитель директора по УВР

_______________Л.Л. Кузьмина

«______»________________2017г.

Рассмотрено и одобрено на

заседании комиссии

специальных металлургических дисциплин

Протокол № ________

от  «_____» ____________ в 2017 г.

Председатель комиссии  ________И.О. Гончарова

Содержание

Введение

Инструкция по|с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  1

Лабораторная работа 1

«Наблюдение за процессом кристаллизации раствора соли»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  2

Лабораторная работа  2

«Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  3

Лабораторная работа  3

«Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии|стане|»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  4

Лабораторная работа  4

«Микроанализ серых, ковких и высокопрочных чугунов|»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  5

Лабораторная работа  5

«Термическая обработка стали»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  6

Лабораторная работа  6

«Микроанализ легированных сталей|»

Инструкция по |с| безопасности жизнедеятельности во время проведения лабораторной работы  7

Лабораторная работа  7

«Микроанализ цветных металлов и сплавов»

Литература

Введение

Действующими программами по|с| материаловедению предусматривается| проведение лабораторных работ.

Для более эффективного использования|употребления| времени, которое отводится|отводит| на проведение лабораторных работ, необходимо, чтобы студенты подготовились к|до| работе заранее|кпереди|. Они должны выразительно представлять себе цель работы, ее теоретические основы|основание|, принцип испытательных машин и приборов, используемых|употребляемых| в работе. Подготовка студента к|до| выполнению работ должна контролироваться в виде допуска к|до| работе. Студенты должны знать ответы на контрольные вопросы к|до| каждой работе.

Каждая лабораторная работа считается выполненной|исполнил| студентом лишь|только| тогда, когда она оформлена в виде отчета и зачтена преподавателем после собеседования.

При выполнении лабораторных работ студенты знакомятся с правилами безопасности жизнедеятельности, которая фиксируется в специальном журнале. Студенты, которые|какие| не усвоили правила безопасности жизнедеятельности к|до| выполнению работ не допускаются.

Подготовка к|до| выполнению каждой лабораторной работы| включает повторение теоретического материала за данной темой, ознакомление с порядком выполнения лабораторной работы.

Лабораторную работу выполняют|исполняют| согласно ГОСТ 2105-95 и правил ЕСКД на листах|листе| формата А4 (210 х 297) пастой черного цвета или печатают на компьютере. Первый лист|письмо| лабораторной работы имеет штамп 40 мм, последние – 15 мм Текстовый материал заполняется на одной стороне листа|листа|.

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 1

«Наблюдение за процессом кристаллизации раствора соли»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

- Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

- Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

- Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

- Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

- Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

- . Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

- . В случае выявления неисправностей в освещении, розетках, необходимо немедленно доложить преподавателю не притрагиваясь к ним.

- . Осмотреть и проверить исправность биологического микроскопа.

- . Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

- Не прикасаться пальцами к оптике.

- Не разбирать (развинчивать) объективы и окуляры.

- Не применять больших усилий при регуляции макровинтом.

- Быть осторожными с предметным стеклом.

- Брать колбу с раствором соли только тряпкой.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Микроскопы и материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

- При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

- Вывести студентов из опасной зоны.

5.3. В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 1

Тема: Наблюдение за процессом кристаллизации раствора соли

Цель: Изучение процесса кристаллизации

Приборы и принадлежности: Биологический микроскоп, раствор соли Pb(NO3)2, K2Cr2O7, NaCl, пипетка, плоское стекло.

Теоретическое обоснование:

Изучение процесса кристаллизации из|с| раствора соли происходит с помощью|посредством| биологического микроскопа (рисунок| 1), который|какой| состоит из плиты соединенной шарниром, что позволяет наклонить верхнюю часть микроскопа для более удобного наблюдения. К|до| верхней части тубуса вставлен окуляр, а к|до| нижней объектив. Тубус может передвигаться вверх| и вниз вращением винта. Для точного наведения|приводит| на фокус служит микрометрический винт. Лучи 1 от источника|истока| света, отобразившись от зеркала 2, проходят через объект 3 (капля раствора соли), которая расположена на плоском стекле 4, проходят через объектив 5 и через|из-за| окуляр 6 попадают к|до| глазу наблюдателя. 7 – предметный стол.

Рисунок 1 - Биологический микроскоп

Порядок выполнения работы:

Для получения перенасыщенного раствора одну из солей: Pb(NO3)2, K2Cr2O7, растворяют в воде при температуре 70-800 0С. В верхней части тубуса установить окуляр, а к нижней - объектив. Увеличение не должно превышать х100. Зеркало микроскопа направить в сторону источника света. Вращением зеркала достичь нормального прохождения световых лучей и получения светового поля.

На плоское стекло с помощью пипетки нанести каплю горячего перенасыщенного раствора соли. Стекло, с нанесенной на него каплей, поместить на предметный столик. С помощью макро- и микровинта выполнить точную наводку на фокус. Рассмотреть зоны, образовавшиеся в процессе кристаллизации капли. Так как при затвердевании металлического слитка в процессе кристаллизации капли раствора наблюдаются три структурных зоны (рисунок 2).

Рисунок 2 – Схема кристаллизации капли

Зона 1 состоит из мелких кристаллов правильной формы, образующиеся вокруг края капли.

Зона 2 характеризуется образованием крупных столбчатый кристаллов.

Зона 3 имеет беспорядочно ориентированную и четко выраженную форму дендритов.

Составление отчета:

1. Тема и цель работы.

2. Порядок проведения работы.

3. Схема биологического микроскопа.

4. Рисунок капли с тремя зонами.

5. Ответ на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что называется кристаллизацией?

- Какие процессы происходят при кристаллизации?

- Почему при кристаллизации образуются разные|различные| структурные зоны?

- Как зависит размер зерна от охлаждения?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 7 - 18

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 2

«Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

  - Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Перед началом измерений на прессах необходимо убедиться в том, что приборы заземлены.

  - Проверить, чтобы груз был подвешен на подвеску вырезами под углом друг к другу.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

- Измерение твердости делать на расстоянии не менее 4-х диаметров отпечатка от края образца.

- Не устанавливать круглые детали на плоский столик.

- При испытании  хрупких материалов необходимо находиться на расстоянии не менее 1 метра от прибору.

3.5.	Не оставлять лупу на столе, а после измерения класть в футляр.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

5.3. В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 2

Тема: Определение твердости металлов методом Бринелля и Роквелла

Цель: Получить навыки в изучении твердости металлов на твердомерах| типа| ТЖ (прибор Бринелля) и ТК (прибор Роквелла).

Приборы и принадлежности: приборы для определения твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу; образцы; штангенциркуль; напильник и шлифовальная бумага для зачистки образцов, лупа.

Теоретическое обоснование:

Определение твердости металлов методом Бринелля

Подготовка к|до| испытаниям|опробованию|

- Испытуемый образец должен иметь параллельные поверхности без ржи и других поверхностных дефектов. При зачистке напильником или обработкой наждачной бумагой образец не должен быть нагрет выше 100-150 0С. Минимальная толщина образца должна быть не менее десятикратной глубины отпечатка.

- Определение диаметра шарика Д, величина нагрузки Р и времени выдержки сделать по таблице 1.

- Выбранный шарик закрепить в держателе и установить необходимую нагрузку Р.

- В зависимости от формы образца выбирают опорный стол. Для плоских образцов - плоский, для цилиндрических - призматический.

Рисунок 3 - Схема испытания на твердость по Бринеллю

Работа на прессе Бринелля

- Образец для испытаний устанавливают на стол таким образом, чтобы центр отпечатка располагался от края образца на расстоянии не менее 2,5 мм диаметра отпечатка.

- Вращение маховика отводит образец до упора.

- Нажатием кнопки включить электродвигатель.

- После окончания испытаний стол опустить и снять образец.

- С помощью лупы измерить диаметр отпечатка в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

- Полученные данные занести в протокол испытаний. Испытания одного из таких образцов выполнять 3 раза.

Таблица 1 - Протокол испытаний на твердость по Бринеллю

| Условия испытания: Д шарика, мм и Нагрузка, кг | Диаметр отпечатка | Твердость НВ | среднее |
| --- | --- | --- | --- |

Определение твердости металлов методом Роквелла

Прибором Роквелла твердость металла определяется путем вдавливания с углом при вершине 120 0С или стального шарика диаметром 1,588 мм.
Прибор Роквелла  в зависимости от величины нагрузки в 60, 100 и 150 кг имеют соответственно три шкалы А, В и С.

Подготовка к испытаниям

- Испытуемая поверхность образца должна быть параллельно опорной и не иметь царапин и выбоин.

- Минимальная толщина испытательного образца в зависимости от его твердости составляет 0,7 - 2,0 мм при испытании по шкале В, 0,7 - 1,5 мм по шкале С, 0,4 - 0,7 мм по шкале А.

- Вид наконечника и нагрузки выбирают по таблице. Шкалой В пользуются при измерении твердости изделия с твердой поверхностью, полученной в результате химико-термической обработки, а также твердых сплавов.

- Устанавливают избранные в соответствующей шкале наконечники и нагрузки.

- В зависимости от формы испытуемого образца выбирают и устанавливают стол.

Рисунок 4 - Схема определения твердости вдавливанием алмазного конуса (на приборе Роквелла)

Работа на прессе Роквелла

- Стол поднимают вращением маховика, приближая образец к наконечнику. Маховик продолжают вращать передавая наконечнику нагрузку 10 кг.

- Требуемая нагрузка должна быть в тот момент, когда маленькая стрелка на циферблате остановится напротив красной точки.

- Вращением ранта индикатора устанавливают ноль шкалы напротив большой стрелки независимо от шкалы измерения.

- Плавным нажатием на рычаг передают наконечнику основную нагрузку.

- Цифра, напротив которой останавливается красная стрелка указывает на число твердости по Роквеллу (наблюдать по такой шкале, которая выбрана для определения твердости).

- Вращением маховика напротив часовой стрелки снимают предварительную нагрузку, отпускают стол и берут образец.

- Испытание проводят 5 раз, записав показания в протокол.

Таблица 2 - Протокол испытаний на твердость по Роквеллу

| № п/п | Шкала | Твердость по HR |  |  |  |  |  | Твердость по Бринеллю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | среднее |  |

Составление отчета:

- Название работы

- Цель работы

- Протоколы испытаний|опробования|

- Ответ на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Что называется твердостью?

- В чем преимущество испытаний|опробования| на твердость перед другими методами испытания|опробования| механических|механичных| свойств?

- Определите границу прочности углеродной стали, если НВ 40І|.

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 32 - 40

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 3

«Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

1.6. Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Осмотреть полирующее сукно, которое не должно быть разорванным.

  - Осмотреть и проверить исправность металлографического микроскопа, который работает под напряжением 220 В.

  - Ребра образцов не должны быть острыми, с зазубринами.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

- Не дотрагиваться пальцами к оптике и полированной поверхности микрошлифов.

- Не разбирать (развинчивать) объективы и окуляры.

- Не прикладывать большие усилия при регулировании макровинтом.

- Не работать на шлифовально-полировочном станке одновременно больше двух студентов.

- Не обрабатывать на станке посторонние предметы.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

  - В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 3

Тема: Микроанализ железоуглеродистых сплавов в равновесном состоянии

Цель: Научиться самостоятельно осуществлять микроанализ железоуглеродистых сталей и белых чугунов в равновесном состоянии

Приборы и принадлежности: металлографический микроскоп, образцы железоуглеродистых сплавов

Теоретическое обоснование:

Микроструктура углеродистой стали

Микроструктура углеродной стали с минимальным содержанием| углерода (технически|технический| чистое железо) представляет собой феррит| (Рисунок 5). Увеличение содержания углерода более 0,02% вызывает образование перлита. Количество перлита| увеличивается пропорционально увеличению содержания углерода и соответственно уменьшается| количество |феррита|.

Рисунок 5 - Микроструктура углеродистой стали

Микроструктура доэвтектоидной| стали с содержанием углерода до 0.8% состоит из феррита| и перлиту (Рисунок 6). После травления 5% спиртовым раствором азотной кислоты| феррита| видно, как светлые зерна, а перлит в виде зерен полосатого состава| из-за того, что в доэвтектоидной стали весь углерод находится в перлите|. Тогда содержание углерода можно определить по формуле|:

% С=(Fп + 0,8 )/ 100, где Fп – площадь, которую занимает перлит в %

Рисунок 6 - Микроструктура доэвтектоидной стали

Микроструктура эвтектоидной| стали состоит из перлита (Рисунок 7), который образуется в результате распада аустенита, который содержит 0,8%С при температуре 723 оС. Перлит представляет механическую смесь феррита и цементита, после травления имеет перламутровый оттенок.

Рисунок 7 - Микроструктура эвтектоидной стали

Микроструктура заэвтектоидной | стали содержание от 0,8 до 2,14 % углерода. Состоит из перлита и вторичного цементита, который выделяется из аустенита при его охлаждении от температуры Ас1. При медленном охлаждении вторичный цементит выделяется в виде сетки по границам зерен (Рисунок 8). Чем больше углерода в стали, тем толще сетка цементита.

Рисунок 8 - Микроструктура заэвтектоидной стали

Микроструктура белых чугунов

У белых чугунов весь углерод находится в связанном состоянии, а именно в виде цементита|. Травление микрошлифов осуществляется 2-4 % спиртным азотной кислоты

Микроструктура эвтектического|эвтектика| белого чугуна состоит из ледебурита, который образуется при 30 0С при затвердении жидкого сплава эвтектического состава (4,3 % С). Ледебурит представляет собой механическую смесь аустенита, который содержит 2 % С и эвтектического цементита. При охлаждении ледебурита из аустенита, который входит в его состав выделяется вторичный цементит, который сливается с эвтектическим. При 723 0С аустенит превращается в перлит. При комнатной температуре ледебурит состоит из цементита и перлита (Рисунок 9).

Рисунок 9 – Микроструктура эвтектического|эвтектика| белого чугуна

Микроструктура доэвтектических  белых чугунов после полного охлаждения состоит из ледебурита|, который состоит|, как указано выше из|с| цементита| и перлита (перлит + вторичный| цемент.) Вторичный цементит| обнаруживается четко только в чугунах с малым содержанием углерода (2 – 2,3%), а именно в таких чугунах, которые|какие| содержат мало ледебурита. Поэтому практически|практично| можно считать, что структура доэвтектических чугунов состоит| из ледебурита и перлита (Рисунок 10).

Рисунок 10 – Микроструктура доэвтектического|эвтектика| белого чугуна

Микроструктура заэвтектических  белых чугунов состоит из ледебурита и первичного| цементита| (Рисунок 11). Первичный цементит| выделяется из жидкого|редкого| чугуна по линии СД при его охлаждении.

Рисунок 11 – Микроструктура доэвтектического|эвтектика| белого чугуна

Порядок проведения работы:

1. Изучить под микроскопом микроструктуру углеродистых сталей и белых чугунов.

2. Зарисовать схемы структур.

3. Указать название сплава, содержание углерода, название структурных составляющих.

Составление отчета

- Название работы

- Цель работы

- Схема структур с указыванием названия сплава|, содержания углерода|, названия|название| структурных составляющих

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие сплавы называют сталями|?

- Что такое перлит? При каких условиях он образуется?

- Какие сплавы называют белыми чугунами?

- Что такое ледебурит? Чем отличается| верхний ледебурит от нижнего?

- Что такое эвтектоидна|я сталь?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 53 - 57

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 4

«Микроанализ серых, ковких и высокопрочных чугунов»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

1.6. Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Осмотреть полирующее сукно, которое не должно быть разорванным.

  - Осмотреть и проверить исправность металлографического микроскопа, который работает под напряжением 220 В.

  - Ребра образцов не должны быть острыми, с зазубринами.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

  - Не дотрагиваться пальцами к оптике и полированной поверхности микрошлифов.

  - Не разбирать (развинчивать) объективы и окуляры.

  - Не прикладывать большие усилия при регулировании макровинтом.

  - Не работать на шлифовально-полировочном станке одновременно больше двух студентов.

  - Не обрабатывать на станке посторонние предметы.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

  - В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 4

Тема: Микроанализ серых, ковких и высокопрочных чугунов|

Цель: В процессе выполнения работы необходимо изучить классификацию графитовых включений, структурные составляющие

Приборы и принадлежности: металлографический микроскоп, образцы чугунов.

Теоретическое обоснование:

Серые чугуны

Структура серого чугуна может состоять из  (Рисунок 12):

а) феррита| + графита

б) феррита| + перлита + графита

в) перлита + графита

а)

б)

в)

Рисунок 12 – Микроструктура серых чугунов

Высокопрочные чугуны

Высокопрочные чугуны получают путем модифицирования магнием,  церием, или легированием|. Вследствие модифицирования графит выделяется в форме шара|. Такой графит менее ослабляет металлическую основу|основание|.

Структура высокопрочных чугунов состоит из (Рисунок 13):

а) феррита| + графита

б) феррита| + перлита + графита

в) перлита и графита

Чем больше в чугуне феррита, тем более пластичный|пластический| чугун.

а)

б)

в)

Рисунок 13 – Микроструктура высокопрочных чугунов

Ковкие чугуны

Ковкий чугун получают путем отжига| белого чугуна. Если  отжиг| ведется с проведением обеих| стадий графитизации|, то получают ферритный| ковкий| чугун|, который|какой| имеет структуру феррит| и графит (Рисунок 14,а)

Если же осуществляется только первая стадия графитизации|, то получают перлитный| ковкий чугун. Структура такого чугуна состоит из перлита и графита (Рисунок 14,б)

Если первая стадия графитизации | проведена до конца, то получают феррито-перлитный| ковкий чугун, структура которого|какого| состоит из феррита| + перлита + графита (Рисунок 14,в)

а)

б)

в)

Рисунок 14 – Микроструктура ковких чугунов

Количество графита находится в прямой зависимости от полноты проведения и второй стадии графитизации |.

Порядок выполнения работы:

- Выучить|изучить| под микроскопом микроструктуру серых, ковких и  высокопрочных чугунов.

- Зарисовать схемы микроструктур чугунов.

- Указать название сплавов, форму графита, название металлической основы|основание|.

Составление отчета:

- Название работы

- Цель работы

- Схема структур серых, ковких и высокопрочных чугунов с указыванием названия сплавов, формы графита, названия металлической основы|основания|.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие чугуны называются серыми?

- Чем отличаются серые чугуны от белых?

- Какие формы|форму| имеет графит?

- Какие чугуны называются высокопрочными?

- Какие чугуны называются ковкими?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 102 - 108

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 5

«Термическая обработка стали»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

1.6. Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Убедиться в исправности электропечи.

  - Проверить наличие щипцов, брезентовых рукавиц.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

- Загрузку в печь и выгрузку обрабатываемых образцов делать только щипцами и в брезентовых рукавицах.

- Дверцы печи открывать только на время, необходимое для загрузки и выгрузки образцов.

3.4	Дверцы печи открывать только после выключения печи.

3.5	Горячие образцы не класть на возгораемые предметы.

3.6. При загрузке и выгрузке образцов не трогать термопару, которая находится в печи.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

  - В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 5

Тема: Термическая обработка стали

Цель: Получить практические навыки проведения закалки стали и отпуска углеродистой стали

Приборы и принадлежности: металлографический микроскоп, образцы

Теоретическое обоснование:

После закали|закалки| и отпуска изделия приобретают повышенную прочность и твердость.

Технологический процесс закалки изделий состоит из трех периодов: нагревание до температуры выше критических точек Ас1 и Ас3, выдержки при этой температуре и охлаждения, с большой скоростью.

Стали, которые содержат до 0,3 %С практически не закаляются. Доэвктектоидные стали, которые содержат от 0,3 к 0,8 %С нужно нагревать для закалки до температуры на 30-50° выше Ас3, потому что только при этой температуре происходит растворение феррита в аустените, которое обеспечивает получение мартенсита после закала. Заэвтектоидная сталь, которая содержит больше 0,8 %С необходимо нагревать для закали до температуры на 30-50° выше Ас1 . При этой температуре перлит переходит в аустенит, а цементит сохраняется.

Соответственно после быстрого|скорого| охлаждения структура закаляемой заэвтектоидной| стали состоит из мартенсита| и избыточного цементита|.

В общих чертах от состава стали и назначения закаленных изделий охлаждение проводят с разной|различной| скоростью|, чем больше скорость охлаждения тем ниже температура распада аустенита.

Закаленная сталь находится в напряженном состоянии|стане| и имеет большую|великую| хрупкость. Чтобы уменьшить хрупкость ослабить напряжение, вызванное закалом|закалкой| и получить нужные механические|механичные| свойства, сталь подвергают|подвергают| отпуску.

В зависимости от температуры отпуска стали приобретает разные|различные| свойства.

Порядок проведения работы:

1. Выбрать температуру нагрева по диаграмме состояния, время выдержки и скорость охлаждения четырех образцов заданной углеродистой стали для закалки на мартенсит. Все полученные данные записать в протокол.

2. Нагреть и закалить образцы по выбранным режимом.

3. Измерить твердость одного закаленного образца на приборе типа Ровелла по шкале С, зачистив его от окалины и поверхностного безуглеродного слоя.

4. Три образца из исследуемой стали, заранее закаленных на мартенсит, подвергнуть отпуска до температуры 200, 400 и 600 0С (выдержка каждого образца в печи 15-20 минут в зависимости от размеров образца).

5. Измерить твердость образца после отпуска на приборе типа Роквелла по шкале С.

6. Результаты работы оформить в виде протокола.

7. По полученным данным построить кривые влияния температуры отпуска на изменение твердости закаленной стали в координатах температура - твердость.

Таблица 3 - Протокол термической обработки стали

| Образцы | Марки стали | Вид термо-обробки | Температура нагрева | Охлаждающая среда | Твердость НRС | Микро-структура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 |  |  |  |  |  |  |

Составление отчета:

- Название работы.

- Цель работы.

- Протокол термообработки стали.

- Диаграмма «Твердость – температура отпуска»

- Ответ на контрольные вопросы

Контрольные вопросы:

- Что называется закалкой?

- Какая основная структура закаленной стали?

- Что называется отпуском?

- Что такое улучшение?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 57 - 84

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 6

«Микроанализ легированных сталей»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

1.6. Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Осмотреть полирующее сукно, которое не должно быть разорванным.

  - Осмотреть и проверить исправность металлографического микроскопа, который работает под напряжением 220 В.

  - Ребра образцов не должны быть острыми, с зазубринами.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

  - Не дотрагиваться пальцами к оптике и полированной поверхности микрошлифов.

  - Не разбирать (развинчивать) объективы и окуляры.

  - Не прикладывать большие усилия при регулировании макровинтом.

  - Не работать на шлифовально-полировочном станке одновременно больше двух студентов.

  - Не обрабатывать на станке посторонние предметы.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

5.3. В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 6

Тема: Микроанализ легированных сталей

Цель: Научиться самостоятельно проводить микроанализ конструкционных, инструментальных сталей и сталей с особыми свойствами и с виду структуры определять структурные составляющие

Приборы и принадлежности: металлографический микроскоп, образцы легированных сталей

Теоретическое обоснование:

К|до| цементуемым| сталям| относятся стали марок 15Г|, 20Х|, 18ХГТ|, 20Х2Н4А| и|да| др. После отжига эти постоянные|устоявшиеся| имеют структуру феррит+перлит| (Рисунок 15, а), а после закалки| – мартенсит| (Рисунок 15, б)

а)

б)

Рисунок 15 – Микроструктура цементуемых сталей

Наиболее распространенными улучшаемыми сталями| являются стали марок 40Х|, 40ХГ|, 40ХГР|, 30ХГС|, 45ХН|. Микроструктура этих сталей| после улучшения (закалки| и высокого отпуска|) – сорбит (Рисунок 16).

Рисунок 16 – Микроструктура цементуемых сталей

Для пружин и рессор берут стали марок 65Г|, 60С2, 602Н2А|. Для получения высоких упругих| свойств эти стали|устоявшиеся| поддаются|подвергают| закалке| с последовательным отпуском при температуре 350-500 °С|. Эта закалка| обеспечивает структуру троостит| (Рисунок 17).

Рисунок 17 – Микроструктура пружинно-рессорных сталей

Наиболее распространенной сталью этой группы является сталь марки ШХ15. Нормальной структурой этой стали после отжига является мелкозернистый перлит (Рисунок 18, а), а после закалки| и низкого отпуска| мартенсит| с|с| равномерно распределёнными| карбидами| (Рисунок 18, б).

а)

б)

Рисунок 18 – Микроструктура шарикоподшипниковых сталей

Основной быстрорежущей| сталью является сталь марки Р18. В литом состоянии|стане| структура быстрорежущей стали состоит из ледебуритной| эвтектики и продуктов распада аустенита|. После ковки и отжига структура стали, состоит из сорбитообразного перлита и равномерно распределенных измельченных первичных и вторичных карбидов. Микроструктура быстрорежущей | стали после закалки| состоит из мартенсита,| карбидов| и остаточного| аустенита| (Рисунок 19, а). Микроструктура закаленной быстрорежущей стали после трехкратного отпуска| 550-570°С| состоит из мартенсита| и карбидов| (Рисунок 19, б).

а)

б)

Рисунок 19 – Микроструктура быстрорежущих сталей

Типичной|типовой| аустенитной нержавеющей сталью является сталь 08Х18Х9. После получения наибольшей стойкости против|супротив| коррозии ее закаляют в воде при температуре 1050-1100 °С|. При этом карбиды| растворяются и структура состоит из високолегированного| аустенита| (Рисунок 20)

Рисунок 20 – Микроструктура хромоникелевых нержавеющих сталей

Эти стали|устоявшиеся| рекомендуются группой марок 10Х13, 40Х13. Они|устоявшиеся| относятся к|до| мартенситному классу. После закалки| с температурой 1050 °С| структура стали 20Х13 состоит из мартенсита| (Рисунок 21), а после закалки| и отпуска| при 700°С| из сорбита|.

Рисунок 21 – Микроструктура хромистых нержавеющих сталей

Высокомарганцовистая сталь 110Г13Л| относится к|до| аустенитному классу. Эта структура обеспечивается после закалки| в воде от температуры 1000-1100 °С| в результате растворения карбидов| марганца| (Рисунок 22).

Рисунок 22 – Микроструктура износостойкой стали

Порядок проведения работы:

- Изучить под микроскопом микроструктуру легированных сталей.

- Зарисовать схемы структур.

- Указать название сталей, термообработку, название структурных составляющих.

Составление отчета:

- Название работы.

- Цель работы.

- Схемы структур с указыванием названия сталей|, термообработки, названия структурных составляющих.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- С какой целью в качестве цементуемых| применяют легированные стали?

- Почему для изделий, работающих|трудится| под нагрузкой, применяют улучшаемые стали?

- Какая структура обеспечивает в стали высокие упругие свойства?

- Почему в шарикоподшипниковой| стали карбиды| должны размещаться равномерно?

- С какой целью быстрорежущую сталь подвергают| 3-х кратному отпуску?

- С какой целью сталь Х18н9 подвергают закалке?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 111 - 162

Инструкция

по безопасности жизнедеятельности

во время проведения лабораторной работы 7

«Микроанализ цветных металлов и сплавов»

1. Общие положения.

1.1.	Не опаздывать на занятие.

1.2. Входить в лабораторию только с разрешения преподавателя, не создавать столпотворение в дверях.

1.3. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и указаний преподавателя.

  - Во время лабораторной работы быть внимательным, не заниматься посторонними делами, не отвлекать внимание других студентов.

1.5. Помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда и безопасности других студентов.

1.6. Всем студентам следить за порядком на рабочем месте.

2. Требования безопасности перед началом работы.

  - Перед тем, как садиться за рабочее место необходимо убедиться в его исправности.

  - Осмотреть полирующее сукно, которое не должно быть разорванным.

  - Осмотреть и проверить исправность металлографического микроскопа, который работает под напряжением 220 В.

  - Ребра образцов не должны быть острыми, с зазубринами.

  - Обо всех неисправностях в оборудовании и опасности немедленно сообщать преподавателю и без его разрешения к лабораторной работе не приступать.

3. Требования безопасности во время работы.

3.1. Не начинать лабораторную работу без разрешения преподавателя.

  - Не дотрагиваться пальцами к оптике и полированной поверхности микрошлифов.

  - Не разбирать (развинчивать) объективы и окуляры.

  - Не прикладывать большие усилия при регулировании макровинтом.

  - Не работать на шлифовально-полировочном станке одновременно больше двух студентов.

  - Не обрабатывать на станке посторонние предметы.

4. Требования безопасности по окончанию работы.

4.1. После лабораторной работы убрать рабочее место.

  - Материалы сдать преподавателю

  - Обо всех обнаруженных неисправности сообщить преподавателю.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.

  - При возникновении несчастного случая, аварии, или аварийной ситуации необходимо остановить работу.

  - Вывести студентов из опасной зоны.

5.3. В случае пожара необходимо всем немедленно оставить кабинет без образования паники. В случае необходимости оказать первую помощь пострадавшему.

Лабораторная работа 7

Тема: Микроанализ цветных металлов и сплавов

Цель: Изучение микроструктур меди и медных сплавов, микроструктур баббитов

Приборы и принадлежности: металлографический микроскоп, образцы чугунок

Теоретическое обоснование:

Латуни

В машиностроении применяются латуни с содержанием цинка до 45%, в зависимости от структуры различают α - латуни и α+β – латуни.

Структура латуни однофазная  состоит из|с| зерен твердого раствора, с наличием двойниковых образований. Зерна имеют разную|различную| окраску| в следствие анизотропии (Рисунок 23)

Рисунок 23 – Микроструктура однофазной латуни

α – латуни с твердым раствором цинка в меди (CuZ|ZZzn).

α – латуни имеют высокую пластичность, хорошо обрабатываются давлением в горячем и холодном| состоянии|стане|, коррозионностойкие|. Из|с| них изготовляют прутки, трубы, ленты, листы и так далее

Сплавы с содержанием от 30 до 40%  Zn являются двухфазными и имеют название α+β – латуни.

Твердый раствор β построен на основе электронного соединения Cu|Zn. К|до| двухфазным латуням| относятся латуни Л62, Л59. Структура α+β – латуней| и темных полей β – латуни (Рисунок 24).

Рисунок 24 – Микроструктура двухфазной латуни

Эта структура отличается меньшей| пластичностью и большей твердостью по сравнению с|сравнительно с| α – латунью.

α+β латуни поддаются|подвергают| горячей деформации, из|с| них изготовляют втулки, трубопроводы, прокладки, шайбы.

Бронзы

Оловянистие бронзы. Практическое приложение имеют сплавы меди с оловом. Содержание 11 до 12% олова.

Микроструктура литой оловянистой бронзы, которая содержит 10% олова состоит из темных участков α – твердого раствора, светлых – эвтектоида (α+Cu31 Sn8). На светлом фоне химического соединения Cu31Sn8  видны темные точечные включения твердого α -раствора (Рисунок 25)

Оловянистие бронзы применяются для изготовления зубчатых колес, подшипников.

Рисунок 25 – Микроструктура оловянистой бронзы

Алюминиевые бронзы. При содержании 9,8% алюминия, алюминиевые бронзы являются однофазными, являют собой твердый раствор алюминия в меди Cu(Al). Сплавы, которые содержат 9-16  % алюминия, состоят из зерен α – твердого раствора и участков эвтектоида α +81  и является двухфазными сплавами. После травления кристаллы α -фазы будут светлыми, а эвтектоид темным (Рисунок 26)

Рисунок 26 – Микроструктура алюминиевой бронзы

Баббиты

Оловянистые баббиты. Наилучшим баббитом на оловянной основе является сплав Б83, который содержит 83% олова, 11% сурьмы и 6% α – твердого раствора сурьмы, светлых больших кристаллов прямоугольной и треугольной формы соединения (SbSn), вкрапленных в эту массу и светлые мелкие кристаллы соединения Cu3Sn (Рисунок 27)

Рисунок 27 – Микроструктура оловянистого баббита

Порядок проведения работы:

1. Изучить под микроскопом микроструктуру серых, ковких и высокопрочных чугунов.

2. Зарисовать схемы микроструктур чугунов.

3. Указать название сплавов, форму графита, название металлической основы.

Составление отчета:

- Название работы.

- Цель работы.

- Схема структур с указыванием названия сплавов, названия структурных составляющих.

- Ответы на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Какие сплавы называются латунями|?

- Почему зерна α -латуней имеют разную|различную| окраску|?

- Сколько содержит цинка латунь однофазная?

- Какие сплавы называются бронзами|?

- Какие сплавы называются баббитами|?

Литература:

1. А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006, с. 163 - 169

Литература

- А.М. Адаскин, В.М. Зуев.  Материаловедение: учебник для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

- А.Кузьмин и др. Металлургия, металловедение и конструкционные материалы. -М.: Высшая школа, 1984.

- А.И.Самохоцкий. „Металловедение”.-М.: Металлургия, 1990.

- Ю.М.Лахтин. Металловедение и термическая обработка.

5. А.И. Самохоцкий., М.Н. Кунявский. Лабораторные работы по металловедению и термической обработке металлов. -М.: Машиностроение, 1981.