Министерство образования и науки ЛНР

ОСП «Индустриальный техникум»

ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический университет»
Методика

 расчета пятизонной методической печи 

для курсового проектирования по дисциплине: «Теплотехника»

для студентов специальности 

22.02.05 «Обработка металлов давлением»
Алчевск 

2017

Разработал:  Солосенко Н.П. - преподаватель  спец. металлургических  дисциплин 

І категории

Методист: Попова М.В.

«Утверждено»

Заместитель директора по УВР

_______________Л.Л. Кузьмина

«______»________________2017г.

Рассмотрено и одобрено на

заседании комиссии

специальных металлургических дисциплин

Протокол № ________

от  «_____» ____________ в 2017 г.

Председатель комиссии  ________И.О. Гончарова

Введение

Целью расчета является определение расхода воздуха, состава и количества продуктов сгорания и калориметрической температуры горения топлива.

Исходными данными для расчета являются: вид и состав топлива, конструкция отопительного устройства, который определяет коэффициент расхода воздуха и температуры подогрева топлива и воздуха.

Следует рассчитывать горение топлива табличным методом. При расчете горения топлива необходимо составить материальный баланс. Определить массы исходных веществ и созданных продуктов горения. 

 Необходимо определить основные размеры печи. При расчете теплообменного агрегата предоставляется теплотехнический расчет с целью определения поверхности нагрева. Определение размеров печи сопровождается краткими пояснениями, в которых должны находиться технико-экономические обоснования величины выбранного параметра. Все формулы, которые есть в расчете должны быть пронумерованы и сопровождаться ссылками на перечень литературы, с которой оны взяты. 

Целью расчета нагревательных печей является определение или расчет времени нагрева, или расчет и анализ теплового баланса печи с определением расхода топлива.

1. Расчет горения топлива.

Расчет теоретически необходимого и действительного количества воздуха, количества и состава продуктов сгорания смеси газа, суммарные объемы продуктов сгорания смеси, расчет калориметрической температуры сгорания топлива ведется с помощью компьютерной программы Microsoft Offise Excel

2 Расчет времени нагрева металла

Выбираем температурный график процесса нагревания; температуру исходных дымовых газов принимаем 1050  0С, температуру в томильной зоне на 50 0С выше, чем температуру нагревания металла. Распределение температур за длиной печи представлено на рисунке 1
[image: image1.wmf]S

)

800

700

(

t

×

¸

=

D

[image: image252.wmf]t

[image: image253.wmf]t

[image: image254.wmf]2

,

2

5

4

,

5

8

,

2

2

св

=

+

×

=

w

Рисунок 1 - Распределение температуры по длине печи.
Разница температур между поверхностью и серединой заготовки для методической зоны печи принимается:

[image: image255.wmf]2

,

2

5

4

,

5

8

,

2

2

св

=

+

×

=

w

,


где S - расчетная толщина, м 
В случае двустороннего нагревания: 

[image: image2.wmf]h

55

,

0

S

×

=

, 

где h - толщина заготовки, м
Определяем ориентировочные размеры печи. При однорядном размещении заготовок ширина печи будет: 

[image: image3.wmf]a

2

l

B

+

=

,
где l - длина заготовки, м;
    а - зазор между блюмами и стенками печи, а=0,2 м.
Согласно  рекомендациям высоту печи принимаем в томильной зоне - 1,65 м; в сварочной - 2,8 м; в методической зоне - 1,6 м.
Определяем степень развития кладки, для методической, сварочной и томильной зон соответственно:

[image: image4.wmf]l

B

h

2

+

=

w

,

Определяем эффективную длину луча для методической, сварочной и томильной зон по формуле:

[image: image5.wmf]B

2

h

2

h

В

6

,

3

S

+

×

=

,
Определение времени нагрева металла в методической зоне.
Находим степень черноты газов 
[image: image6.wmf]мет

Г

e

при средней температуре дымовых газов:

[image: image7.wmf]2

t

t

t

І

м

вих

Г

+

=

,
Парциальное давление СО2 ; Н2О:

[image: image8.wmf]100

CO

%

1

,

98

P

2

CO

2

=

,

[image: image9.wmf]100

O

H

%

1

,

98

P

2

O

H

2

=

, 


[image: image10.wmf]=

×

м

эф

CO

S

P

2



[image: image11.wmf]=

×

м

эф

O

H

S

P

2


По номограммам на рисунках 13 -15 [3] с. 50-51 находим 
[image: image12.wmf]2

со

e

=     ; 
[image: image13.wmf]O

H

2

e

=     ; 
[image: image14.wmf]b

=
Тогда: 

[image: image15.wmf]O

H

СО

Г

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,
Приведенная степень черноты системы:

[image: image16.wmf]М

Г

Г

М

Г

М

Г

м

м

м

пр

1

)]

1

(

[

1

w

+

e

e

-

e

-

e

+

e

e

-

+

w

e

=

e

,
где 
[image: image17.wmf]e

м - степень черноты металла 
[image: image18.wmf]e

м= 0,8.
Средний по длине методической зоны коэффициент теплоотдачи излучения:

[image: image19.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

мпов

І

Н

мпов

І

4

К

мпов

4

Г

4

Н

мпов

4

Г

м

пр

0

м

випр

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

,
где Со - константа излучения абсолютно черного тела 
[image: image20.wmf]4

2

0

К

м

Вт

7

,

5

С

×

=


 
[image: image21.wmf]Н

мпов

Т

, 
[image: image22.wmf]К

мпов

T

 – начальная и конечная температура поверхности металла на первом участке методической зоны, К
Определяем температурный критерий

[image: image23.wmf]Н

мпов

Г

К

мпов

Г

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,

Для стали     при средней по массе температуре металла:

[image: image24.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

=

2

t

t

2

t

t

5

,

0

t

к

ц

к

пов

н

ц

н

пов

м

ср

,

По приложению ІХ [3] находим
а=              
[image: image25.wmf]с

м

2

;
[image: image26.wmf]l

 =       
[image: image27.wmf]К

м

Вт

×



[image: image28.wmf]l

a

S

Ві

м

изл

×

=

,
По найденным значениям 
[image: image29.wmf]пов

J

 и 
[image: image30.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье  F0 = 
Тогда время нагрева металла в методической зоне печи будет:

[image: image31.wmf]a

S

F

2

м

×

=

t

,
Находим температуру центра блюма в конце методической зоны. Согласно номограммы на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 =     и 
[image: image32.wmf]=

Ві

 температурный критерий 
[image: image33.wmf]J

 ц= 
Температура центра блюма

[image: image34.wmf])

t

t

(

t

t

Н

пов

Г

ц

Г

Ік

цмет

-

-

=

J

,
Определяем время нагрева металла в І сварочной зоне:

[image: image35.wmf]=

×

св

эф

CO

S

P

2



[image: image36.wmf]=

×

св

эф

O

H

S

P

2


По номограммам на рисунках 13-15 [3] с.50-51 находим при tГзв І.=    
[image: image37.wmf]2

со

e

=    ; 
[image: image38.wmf]=

O

H

2

e

     ; 
[image: image39.wmf]=

b

.

[image: image40.wmf]O

H

СО

Г

свІ

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,
Принимаем температуру поверхности металла в конце І сварочной зоны 
[image: image41.wmf]1000

t

к

пов

св

=

 оС
Приведенная степень черноты І сварочной зоны:

[image: image42.wmf]св

Г

свІ

Г

свІ

м

Г

свІ

М

Г

свІ

св

м

свІ

пр

1

)]

1

(

[

1

w

e

e

e

e

e

e

w

e

e

+

-

-

+

-

+

=

,


[image: image43.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

пов

св

ГсвІ

Н

пов

св

ГсвІ

4

К

свпов

4

ГсвІ

4

Н

пов

св

4

ГсвІ

свІ

пр

0

свІ

изл

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

 ,
Находим среднюю по сечению температуру металла в начале І сварочной зоны:

[image: image44.wmf](

)

к

мет

ц

н

пов

св

н

пов

св

ср

н

свІ

t

t

3

2

t

t

-

-

=

,

Определяем температурный критерий

[image: image45.wmf]ср

Н

свІ

Г

свІ

К

пов

св

Г

свІ

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,

При средней температуре металла

[image: image46.wmf](

)

к

ц

свІ

к

пов

св

к

мет

ц

н

пов

св

ср

свІ

t

t

t

t

25

,

0

t

+

+

+

=

,

согласно приложению ІХ [3] теплопроводность стали   и коэффициент температуропроводности равны:
а =         
[image: image47.wmf]с

м

2

;
[image: image48.wmf]l

=        
[image: image49.wmf]К

м

Вт

×

.
Критерий Ві:

[image: image50.wmf]l

a

S

Ві

свІ

изл

×

=

,
По найденным значениям 
[image: image51.wmf]пов

J

 и 
[image: image52.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье F0 = 
Тогда время нагревания металла в І сварочной зоне печи будет:

[image: image53.wmf]a

S

F

2

свІ

×

=

t

,
Находим температуру центра блюма в конце ІІ сварочной зоны. Согласно номограмме на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 =     и 
[image: image54.wmf]=

Ві

 температурный критерий 
[image: image55.wmf]J

 ц= 
Температура центра блюма

[image: image56.wmf])

t

t

(

t

t

нср

свІ

Г

свІ

ц

Г

свІ

свІ

ц

-

-

=

J

,
Определяем время нагревания металла в ІІ сварочной зоне:

[image: image57.wmf]=

×

св

эф

CO

S

P

2



[image: image58.wmf]=

×

св

эф

O

H

S

P

2


По номограммам на рисунках 13-15 [3] с.50-51 находим при tГ.свІ.=     0С 
[image: image59.wmf]=

2

CO

e

        ; 
[image: image60.wmf]=

O

H

2

e

       ; 
[image: image61.wmf]=

b

.

[image: image62.wmf]O

H

СО

Г

свІІ

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,
Приведенная степень черноты ІІ сварочной зоны:

[image: image63.wmf]св

Г

свІІ

Г

свІІ

м

Г

свІІ

М

Г

свІІ

св

м

свІІ

пр

1

)]

1

(

[

1

w

e

e

e

e

e

e

w

e

e

+

-

-

+

-

+

=

,

[image: image64.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

пов

св

ГсвІІ

Н

пов

св

ГсвІІ

4

К

впов

с

4

ГсвІІ

4

Н

пов

св

4

ГсвІІ

свІІ

пр

0

свІІ

изл

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

 ,
Находим среднюю за перерезом температуру металла в начале ІІ сварочной зоны:

[image: image65.wmf](

)

свІ

ц

н

пов

св

н

пов

св

ср

н

свІІ

t

t

3

2

t

t

-

-

=

,

Определяем температурный критерий:

[image: image66.wmf]ср

н

свІІ

Г

свІІ

К

пов

св

Г

свІІ

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,

При средней температуре металла

[image: image67.wmf](

)

к

ц

свІІ

к

пов

св

свІ

ц

н

пов

св

ср

свІІ

t

t

t

t

25

,

0

t

+

+

+

=

,

согласно приложению ІХ [3] теплопроводность стали    и коэффициент температуропроводности равны:

а =         
[image: image68.wmf]с

м

2

;
[image: image69.wmf]l

=        
[image: image70.wmf]К

м

Вт

×

.
Критерий Ві :

[image: image71.wmf]l

a

S

Ві

звІІ

випр

×

=

,
По найденным значениям 
[image: image72.wmf]пов

J

 и 
[image: image73.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье: F0= 
Тогда время нагревания металла во ІІ сварочной зоне печи будет:

[image: image74.wmf]a

S

F

2

свІІ

×

=

t

,
Находим температуру центра блюма в конце ІІ сварочной зоны. Согласно номограммы на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 =    и 
[image: image75.wmf]=

Ві

 температурный критерий 
[image: image76.wmf]J

 ц= 

Температура центра блюма

[image: image77.wmf])

t

t

(

t

t

нср

свІІ

Г

свІІ

ц

Г

свІІ

свІІ

ц

-

-

=

J

,
Определяем время выдержки металла в печи. Разница температур по сечению металла в начале выдержки будет:


[image: image78.wmf]свІІ

ц

пк

н

t

t

t

-

=

D

,

Принимаем допустимую разницу температур в конце выдержки равной 
[image: image79.wmf]50

t

к

=

D

 оС
Тогда степень выравнивания температур:

[image: image80.wmf]п

к

выр

t

t

D

D

d

=

,
По номограмме на рисунке 19 (кривая 3) [3] с. 63 при коэффициенте  несимметричности нагревания 
[image: image81.wmf]m

=0,55, критерий FO для томильной зоны F0 = 0,55
При средней температуре металла в томильной зоне: 

[image: image82.wmf])

t

t

t

t

(

25

,

0

t

цк

пк

к

свІІ

ц

пов

к

ср

+

+

+

=

,
Согласно приложению ІХ [3]:
а=          
[image: image83.wmf]с

м

2


Время выдержки будет:

[image: image84.wmf]a

S

F

2

0

т

×

=

t

,
Полное время нагрева металла в методической зоне печи будет:

[image: image85.wmf]т

свІІ

свІ

м

t

t

t

t

t

+

+

+

=

, 

.3 Определение основных размеров печи
Для обеспечения производительности Р=    
[image: image86.wmf]с

кг

в печи должно одновременно находиться такое количество металла:

[image: image87.wmf]t

×

=

P

G

, 
Масса одной заготовки:

[image: image88.wmf]r

×

×

×

=

l

b

h

g

,

Количество заготовок, которые одновременно находятся в печи:

[image: image89.wmf]g

G

n

=

, 
При однорядном расположении заготовок общая длина печи будет:

[image: image90.wmf]п

b

L

×

=

 , 
Площадь пода:

[image: image91.wmf]L

B

F

×

=

, 
Высоты отдельных зон печи оставляем теми же, которые были приняты при расчетах. Длину печи разбиваем на зоны пропорционально времени нагревания в каждой зоне.
Длина методической зоны:

[image: image92.wmf]t

t

м

м

L

L

×

=

,
Длина І сварочной зоны:

[image: image93.wmf]t

t

свІ

свІ

L

L

×

=

,
Длина ІІ сварочной зоны:

[image: image94.wmf]t

t

свІІ

свІ

L

L

×

=

,
Длина томильной зоны  

[image: image95.wmf]t

t

т

т

L

L

×

=


Пример

 Выбираем температурный график процесса нагревания; температуру исходных дымовых газов принимаем 1050  0С, температуру в томильной зоне на 50 0С выше, чем температуру нагревания металла. Распределение температур за длиной печи представлено на рисунке 1 

[image: image96]
Рисунок 1- Распределение температуры по длине печи.
Разница температур между поверхностью и серединой заготовки для методической зоны печи принимается:

[image: image97.wmf]S

)

800

700

(

t

×

¸

=

D

,


где S - расчетная толщина, м 
В случае двустороннего нагревания: 

[image: image98.wmf]h

55

,

0

S

×

=

, 

где h - толщина заготовки, м

[image: image99.wmf]165

,

0

3

,

0

55

.

0

S

=

×

=

 м


[image: image100.wmf]5

,

115

165

,

0

700

t

=

×

=

D

 оС
Определяем ориентировочные размеры печи. При однорядном размещении заготовок ширина печи будет: 

[image: image101.wmf]a

2

l

B

+

=

,
где l - длина заготовки, м;
    а - зазор между блюмами и стенками печи, а=0,2 м.

[image: image102.wmf]4

,

5

2

,

0

2

5

B

=

×

+

=

 м

Согласно  рекомендациям высоту печи принимаем в томильной зоне - 1,65 м; в сварочной - 2,8 м; в методической зоне - 1,6 м.
Определяем степень развития кладки, для методической, сварочной и томильной зон соответственно:

[image: image103.wmf]l

B

h

2

+

=

w

,


[image: image104.wmf]72

,

1

5

4

,

5

6

,

1

2

м

=

+

×

=

w




[image: image105.wmf]74

,

1

5

4

,

5

65

,

1

2

т

=

+

×

=

w


Определяем эффективную длину луча для методической, сварочной и томильной зон по формуле:

[image: image106.wmf]B

2

h

2

h

В

6

,

3

S

+

×

=

,

[image: image107.wmf]22

,

2

4

,

5

2

6

,

1

2

6

,

1

4

,

5

6

,

3

S

м

эф

=

×

+

×

×

=

 м


[image: image108.wmf]32

,

3

4

,

5

2

8

,

2

2

8

,

2

4

,

5

6

,

3

S

св

эф

=

×

+

×

×

=

 м


[image: image109.wmf]27

,

2

4

,

5

2

65

,

1

2

65

,

1

4

,

5

6

,

3

S

т

эф

=

×

+

×

×

=

 м

Определение времени нагрева металла в методической зоне.
Находим степень черноты газов 
[image: image110.wmf]мет

Г

e

при средней температуре дымовых газов:

[image: image111.wmf]2

t

t

t

І

м

вих

Г

+

=

,

[image: image112.wmf]1150

2

1250

1050

t

Г

=

+

=

ОС
Парциальное давление СО2 ; Н2О:

[image: image113.wmf]100

CO

%

1

,

98

P

2

CO

2

=

,

[image: image114.wmf]11

,

11

100

33

,

11

1

,

98

P

2

CO

=

=

 кПа

[image: image115.wmf]100

O

H

%

1

,

98

P

2

O

H

2

=

, 


[image: image116.wmf]8

,

14

100

082

,

15

1

,

98

P

O

H

2

=

=

 кПа

[image: image117.wmf]7

,

24

22

,

2

11

,

11

S

P

м

эф

CO

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image118.wmf]м

кПа

×



[image: image119.wmf]85

,

32

22

,

2

8

,

14

S

P

м

эф

O

H

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image120.wmf]м

кПа

×


По номограммам на рисунках 13 -15 [3] с. 50-51 находим 
[image: image121.wmf]2

со

e

= 0,122; 
[image: image122.wmf]O

H

2

e

= 0,175; 
[image: image123.wmf]b

=1,08
Тогда: 

[image: image124.wmf]O

H

СО

Г

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,

[image: image125.wmf]311

,

0

175

,

0

08

,

1

122

,

0

Г

=

×

+

=

e


Приведенная степень черноты системы:

[image: image126.wmf]М

Г

Г

М

Г

М

Г

м

м

м

пр

1

)]

1

(

[

1

w

+

e

e

-

e

-

e

+

e

e

-

+

w

e

=

e

,
где 
[image: image127.wmf]e

м - степень черноты металла 
[image: image128.wmf]e

м= 0,8.

[image: image129.wmf]5309

,

0

72

,

1

311

,

0

311

,

0

1

)]

8

,

0

1

(

311

,

0

8

,

0

[

311

,

0

1

72

,

1

8

,

0

м

пр

=

+

-

-

×

+

-

+

=

e


Средний по длине методической зоны коэффициент теплоотдачи излучения:

[image: image130.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

мпов

І

Н

мпов

І

4

К

мпов

4

Г

4

Н

мпов

4

Г

м

пр

0

м

випр

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

,
где Со - константа излучения абсолютно черного тела 
[image: image131.wmf]4

2

0

К

м

Вт

7

,

5

С

×

=


 
[image: image132.wmf]Н

мпов

Т

, 
[image: image133.wmf]К

мпов

T

 – начальная и конечная температура поверхности металла на первом участке методической зоны, К

[image: image134.wmf]21

,

138

)

500

1150

(

)

20

1150

(

]

)

100

773

(

)

100

1423

[(

]

)

100

293

(

)

100

1423

[(

5309

,

0

7

,

5

4

4

4

4

мІ

изл

=

-

×

-

-

×

-

×

=

a

 
[image: image135.wmf]К

м

кВт

2

×


Определяем температурный критерий

[image: image136.wmf]Н

мпов

Г

К

мпов

Г

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,


[image: image137.wmf]575

,

0

20

1150

500

1150

пов

=

-

-

=

J


Для стали 30 при средней по массе температуре металла:

[image: image138.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

=

2

t

t

2

t

t

5

,

0

t

к

ц

к

пов

н

ц

н

пов

м

ср

,


[image: image139.wmf]235

2

400

500

2

20

20

5

,

0

t

м

ср

=

ú

û

ù

ê

ë

é

+

+

+

=

 оС
По приложению ІХ [3] находим
а= 11,28 Ħ10-6 
[image: image140.wmf]с

м

2

;
[image: image141.wmf]l

 = 47,29 
[image: image142.wmf]К

м

Вт

×



[image: image143.wmf]l

a

S

Ві

м

изл

×

=

,

[image: image144.wmf]48

,

0

29

,

47

165

,

0

73

,

140

Ві

=

×

=


По найденным значениям 
[image: image145.wmf]пов

J

 и 
[image: image146.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье  F0 = 1,2
Тогда время нагрева металла в методической зоне печи будет:

[image: image147.wmf]a

S

F

2

м

×

=

t

,

[image: image148.wmf]8045

,

0

с

3

,

2896

10

28

,

11

165

,

0

2

,

1

6

2

м

=

=

×

×

=

-

t

 часов
Находим температуру центра блюма в конце методической зоны. Согласно номограммы на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 = 1,2 и 
[image: image149.wmf]48

,

0

Ві

=

 температурный критерий 
[image: image150.wmf]J

 ц= 0,68
Температура центра блюма

[image: image151.wmf])

t

t

(

t

t

Н

пов

Г

ц

Г

Ік

цмет

-

-

=

J

,

[image: image152.wmf]6

,

381

)

20

1150

(

68

,

0

1150

t

к

цмет

=

-

×

-

=

 оС
Определяем время нагрева металла в І сварочной зоне:

[image: image153.wmf]9

,

36

32

,

3

1

,

11

S

P

св

эф

CO

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image154.wmf]м

кПа

×



[image: image155.wmf]12

,

49

32

,

3

8

,

14

S

P

св

эф

O

H

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image156.wmf]м

кПа

×


По номограммам на рисунках 13-15 [3] с.50-51 находим при tГзв І=1250 0С  
[image: image157.wmf]2

со

e

= 0,13; 
[image: image158.wmf]195

,

0

O

H

2

=

e

; 
[image: image159.wmf]08

,

1

=

b

.

[image: image160.wmf]O

H

СО

Г

свІ

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,

[image: image161.wmf]3406

,

0

195

,

0

08

,

1

13

,

0

Г

свІ

=

×

+

=

e


Принимаем температуру поверхности металла в конце І сварочной зоны 
[image: image162.wmf]1000

t

к

пов

св

=

 оС
Приведенная степень черноты І сварочной зоны:

[image: image163.wmf]св

Г

свІ

Г

свІ

м

Г

свІ

М

Г

свІ

св

м

свІ

пр

1

)]

1

(

[

1

w

e

e

e

e

e

e

w

e

e

+

-

-

+

-

+

=

,


[image: image164.wmf]5895

,

0

2

,

2

3406

,

0

3406

,

0

1

)]

8

,

0

1

(

3406

,

0

8

,

0

[

3406

,

0

1

2

,

2

8

,

0

свІ

пр

=

+

-

-

×

+

-

+

=

e



[image: image165.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

пов

св

ГсвІ

Н

пов

св

ГсвІ

4

К

свпов

4

ГсвІ

4

Н

пов

св

4

ГсвІ

свІ

пр

0

свІ

изл

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

 ,

[image: image166.wmf]6

,

288

)

1000

1250

(

)

500

1250

(

]

)

100

1273

(

)

100

1523

[(

]

)

100

773

(

)

100

1523

[(

5895

,

0

7

,

5

4

4

4

4

свІ

изл

=

-

×

-

-

×

-

×

=

a

  
[image: image167.wmf]К

м

кВт

2

×


Находим среднюю по сечению температуру металла в начале І сварочной зоны:

[image: image168.wmf](

)

к

мет

ц

н

пов

св

н

пов

св

ср

н

свІ

t

t

3

2

t

t

-

-

=

,


[image: image169.wmf](

)

07

,

421

6

,

381

500

3

2

500

t

ср

н

свІ

=

-

-

=

 оС 
Определяем температурный критерий

[image: image170.wmf]ср

Н

свІ

Г

свІ

К

пов

св

Г

свІ

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,


[image: image171.wmf]3016

,

0

07

,

421

1250

1000

1250

пов

=

-

-

=

J


При средней температуре металла

[image: image172.wmf](

)

к

ц

свІ

к

пов

св

к

мет

ц

н

пов

св

ср

свІ

t

t

t

t

25

,

0

t

+

+

+

=

,


[image: image173.wmf](

)

683

850

1000

6

,

381

500

25

,

0

t

сер

звІ

=

+

+

+

=

 оС
согласно приложению ІХ [3] теплопроводность стали 30 и коэффициент температуропроводности равны:
а = 5,46 Ħ10-6
[image: image174.wmf]с

м

2

;
[image: image175.wmf]l

= 33,06
[image: image176.wmf]К

м

Вт

×

.
Критерий Ві:

[image: image177.wmf]l

a

S

Ві

свІ

изл

×

=

,

[image: image178.wmf]44

,

1

06

,

33

165

,

0

6

,

288

Ві

=

×

=


По найденным значениям 
[image: image179.wmf]пов

J

 и 
[image: image180.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье F0 = 0,9
Тогда время нагревания металла в І сварочной зоне печи будет:

[image: image181.wmf]a

S

F

2

свІ

×

=

t

,

[image: image182.wmf]2465

,

1

с

6

,

4487

10

46

,

5

165

,

0

9

,

0

6

2

свІ

=

=

×

×

=

-

t

 часов
Находим температуру центра блюма в конце ІІ сварочной зоны. Согласно номограмме на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 = 0,9 и 
[image: image183.wmf]44

,

1

Ві

=

 температурный критерий 
[image: image184.wmf]J

 ц= 0,47
Температура центра блюма

[image: image185.wmf])

t

t

(

t

t

нср

свІ

Г

свІ

ц

Г

свІ

свІ

ц

-

-

=

J

,

[image: image186.wmf]4

,

860

)

07

,

421

1250

(

47

,

0

1250

t

звІ

ц

=

-

×

-

=

 оС
Определяем время нагревания металла в ІІ сварочной зоне:

[image: image187.wmf]9

,

36

32

,

3

1

,

11

S

P

св

эф

CO

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image188.wmf]м

кПа

×



[image: image189.wmf]12

,

49

32

,

3

8

,

14

S

P

св

эф

O

H

2

=

×

=

×



 EMBED Equation.3  [image: image190.wmf]м

кПа

×


По номограммам на рисунках 13-15 [3] с.50-51 находим при tГ.свІ.=1300 0С 
[image: image191.wmf]125

,

0

2

CO

=

e

; 
[image: image192.wmf]19

,

0

O

H

2

=

e

; 
[image: image193.wmf]08

,

1

=

b

.

[image: image194.wmf]O

H

СО

Г

свІІ

2

2

e

b

e

e

×

+

=

,

[image: image195.wmf]33

,

0

19

,

0

08

,

1

125

,

0

Г

свІІ

=

×

+

=

e


Приведенная степень черноты ІІ сварочной зоны:

[image: image196.wmf]св

Г

свІІ

Г

свІІ

м

Г

свІІ

М

Г

свІІ

св

м

свІІ

пр

1

)]

1

(

[

1

w

e

e

e

e

e

e

w

e

e

+

-

-

+

-

+

=

,

[image: image197.wmf]58

,

0

2

,

2

33

,

0

33

,

0

1

)]

8

,

0

1

(

33

,

0

8

,

0

[

33

,

0

1

2

,

2

8

,

0

свІІ

пр

=

+

-

-

×

+

-

+

=

e



 EMBED Equation.3  [image: image198.wmf])

t

t

(

)

t

t

(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

]

)

100

Т

(

)

100

Т

[(

С

К

пов

св

ГсвІІ

Н

пов

св

ГсвІІ

4

К

впов

с

4

ГсвІІ

4

Н

пов

св

4

ГсвІІ

свІІ

пр

0

свІІ

изл

-

×

-

-

×

-

×

=

e

a

 ,

[image: image199.wmf]6

,

424

)

1210

1300

(

)

1000

1300

(

]

)

100

1473

(

)

100

1573

[(

]

)

100

1273

(

)

100

1573

[(

58

,

0

7

,

5

4

4

4

4

свІІ

изл

=

-

×

-

-

×

-

×

=

a

  
[image: image200.wmf]К

м

кВт

2

×


Находим среднюю за перерезом температуру металла в начале ІІ сварочной зоны:

[image: image201.wmf](

)

свІ

ц

н

пов

св

н

пов

св

ср

н

свІІ

t

t

3

2

t

t

-

-

=

,


[image: image202.wmf](

)

93

,

906

4

,

860

1000

3

2

1000

t

ср

н

свІІ

=

-

-

=

 оС 
Определяем температурный критерий:

[image: image203.wmf]ср

н

свІІ

Г

свІІ

К

пов

св

Г

свІІ

пов

t

t

t

t

-

-

=

J

,


[image: image204.wmf]254

,

0

93

,

906

1300

1200

1300

пов

=

-

-

=

J


При средней температуре металла

[image: image205.wmf](

)

к

ц

свІІ

к

пов

св

свІ

ц

н

пов

св

ср

свІІ

t

t

t

t

25

,

0

t

+

+

+

=

,


[image: image206.wmf](

)

1

,

1040

1100

1200

4

,

860

1000

25

,

0

t

ср

свІ

=

+

+

+

=

 оС
согласно приложению ІХ [3] теплопроводность стали 30 и коэффициент температуропроводности равны:

а = 5,56 Ħ10-6 
[image: image207.wmf]с

м

2

;
[image: image208.wmf]l

= 27,38 
[image: image209.wmf]К

м

Вт

×

.
Критерий Ві :

[image: image210.wmf]l

a

S

Ві

звІІ

випр

×

=

,

[image: image211.wmf]56

,

2

38

,

27

165

,

0

6

,

424

Ві

=

×

=


По найденным значениям 
[image: image212.wmf]пов

J

 и 
[image: image213.wmf]Ві

по номограммам на рисунке 22 [3] с. 64 для поверхности пластины находим критерий Фурье: F0= 0,65
Тогда время нагревания металла во ІІ сварочной зоне печи будет:

[image: image214.wmf]a

S

F

2

свІІ

×

=

t

,

[image: image215.wmf]8841

,

0

с

3183

10

56

,

5

165

,

0

65

,

0

6

2

свІІ

=

=

×

×

=

-

t

 часов

Находим температуру центра блюма в конце ІІ сварочной зоны. Согласно номограммы на рисунке 24 [3] с. 65 для центра пластины при F0 = 0,65 и 
[image: image216.wmf]56

,

2

Ві

=

 температурный критерий 
[image: image217.wmf]J

 ц= 0,47
Температура центра блюма

[image: image218.wmf])

t

t

(

t

t

нср

свІІ

Г

свІІ

ц

Г

свІІ

свІІ

ц

-

-

=

J

,

[image: image219.wmf]3

,

1115

)

93

,

906

1300

(

47

,

0

1300

t

свІ

ц

=

-

×

-

=

 оС

Определяем время выдержки металла в печи. Разница температур по сечению металла в начале выдержки будет:


[image: image220.wmf]свІІ

ц

пк

н

t

t

t

-

=

D

,


[image: image221.wmf]7

,

84

3

,

1115

1200

t

=

-

=

D

  оС
Принимаем допустимую разницу температур в конце выдержки равной 
[image: image222.wmf]50

t

к

=

D

 оС
Тогда степень выравнивания температур:

[image: image223.wmf]п

к

выр

t

t

D

D

d

=

,

[image: image224.wmf]59

,

0

7

,

84

50

выр

=

=

d


По номограмме на рисунке 19 (кривая 3) [3] с. 63 при коэффициенте  несимметричности нагревания 
[image: image225.wmf]m

=0,55, критерий FO для томильной зоны F0 = 0,59
При средней температуре металла в томильной зоне: 

[image: image226.wmf])

t

t

t

t

(

25

,

0

t

цк

пк

к

свІІ

ц

пов

к

ср

+

+

+

=

,

[image: image227.wmf]3

,

1166

)

1150

1200

3

,

1115

1200

(

25

,

0

t

ср

=

+

+

+

×

=

0С

Согласно приложению ІХ [3]:
а=5,56 Ħ10-6 
[image: image228.wmf]с

м

2


Время выдержки будет:

[image: image229.wmf]a

S

F

2

0

т

×

=

t

,

[image: image230.wmf]8025

,

0

с

2889

10

56

,

5

165

,

0

59

,

0

6

2

т

=

=

×

×

=

-

t

 часов
Полное время нагрева металла в методической зоне печи будет:

[image: image231.wmf]т

свІІ

свІ

м

t

t

t

t

t

+

+

+

=

, 


[image: image232.wmf]7376

,

3

8025

,

0

8841

,

0

2465

,

1

8045

,

0

=

+

+

+

=

t

 часов
2.3 Определение основных размеров печи
Для обеспечения производительности Р=107 
[image: image233.wmf]с

кг

в печи должно одновременно находиться такое количество металла:

[image: image234.wmf]t

×

=

P

G

, 


[image: image235.wmf]93

,

399

7376

,

3

110

G

=

×

=

 т

Масса одной заготовки:

[image: image236.wmf]r

×

×

×

=

l

b

h

g

,


[image: image237.wmf]51

,

3

8

,

7

5

3

,

0

3

,

0

g

=

×

×

×

=

 т

Количество заготовок, которые одновременно находятся в печи:

[image: image238.wmf]g

G

n

=

, 


[image: image239.wmf]114

51

,

3

93

,

399

n

=

=

 шт
При однорядном расположении заготовок общая длина печи будет:

[image: image240.wmf]п

b

L

×

=

 , 


[image: image241.wmf]182

,

34

114

3

,

0

L

=

×

=

  м

Площадь пода:

[image: image242.wmf]L

B

F

×

=

, 

[image: image243.wmf]58

,

184

182

,

34

5

F

=

×

=

  м2
Высоты отдельных зон печи оставляем теми же, которые были приняты при расчетах. Длину печи разбиваем на зоны пропорционально времени нагревания в каждой зоне.
Длина методической зоны:

[image: image244.wmf]t

t

м

м

L

L

×

=

,

[image: image245.wmf]3576

,

7

7376

,

3

8045

,

0

182

,

34

L

м

=

×

=

 м

Длина І сварочной зоны:

[image: image246.wmf]t

t

свІ

свІ

L

L

×

=

,

[image: image247.wmf]4

,

11

7376

,

3

2465

,

1

182

,

34

L

звІ

=

×

=

 м

Длина ІІ сварочной зоны:

[image: image248.wmf]t

t

свІІ

свІ

L

L

×

=

,

[image: image249.wmf]0854

,

8

7376

,

3

8841

,

0

182

,

34

L

свІІ

=

×

=

м

Длина томильной зоны  

[image: image250.wmf]t

t

т

т

L

L

×

=

,

[image: image251.wmf]3391

,

7

7376

,

3

8025

,

0

182

,

34

L

т

=

×

=

 м
Литература

1. Теория, конструкции| и расчеты| металлургических| печей|печи|. Т.1. И.О. Кривандин, Ю.П. Филимонов. Теория и конструкции| металлургических| печей|печи|. М., Металлургия, 1986 г.

2. Теория, конструкции| и расчеты| металлургических| печей|печи|. Т.2. Б.С. Мастрюков. Расчеты металлургических| печей|печи|. М., Металлургия, 1986 г.

3. В.А. Кривандин, Б.Л. Марков. Металлургические пеки. М., Металлургия. 1977.

4. С.И. Аверин, Э.М. Гольдфарб и др.. Расчеты нагревательных печей. Киев, Техника. 1969.

5. Б.Д. Ильинский. Охрана труда на предприятиях| черной| металлургии|. М., Металлургия, 1974 г. 

� EMBED Equation.3  ���,c





1050





20





t,0C





tк+50








tк+100








tк+50








tк








tк-50








500





1000











20





1050





� EMBED Equation.3  ���,c





t0C





1250








1300





1250





1200





1150





500





1000





� EMBED Equation.3  ���





(41)








_1489247081.unknown

_1490862131.unknown

_1490868306.unknown

_1490869098.unknown

_1516976205.unknown

_1516976265.unknown

_1516976358.unknown

_1516976384.unknown

_1516976414.unknown

_1516976500.unknown

_1516976397.unknown

_1516976372.unknown

_1516976344.unknown

_1516976226.unknown

_1516976254.unknown

_1516976220.unknown

_1490870002.unknown

_1490870509.unknown

_1490870575.unknown

_1516976109.unknown

_1516976113.unknown

_1490870634.unknown

_1490870689.unknown

_1490870786.unknown

_1490870596.unknown

_1490870540.unknown

_1490870559.unknown

_1490870525.unknown

_1490870405.unknown

_1490870441.unknown

_1490870299.unknown

_1490869711.unknown

_1490869753.unknown

_1490869787.unknown

_1490869720.unknown

_1490869161.unknown

_1490869317.unknown

_1490869112.unknown

_1490868704.unknown

_1490868994.unknown

_1490869014.unknown

_1490869045.unknown

_1490869000.unknown

_1490868863.unknown

_1490868911.unknown

_1490868809.unknown

_1490868358.unknown

_1490868431.unknown

_1490868448.unknown

_1490868413.unknown

_1490868314.unknown

_1490868327.unknown

_1490867775.unknown

_1490868039.unknown

_1490868179.unknown

_1490868200.unknown

_1490868148.unknown

_1490868072.unknown

_1490867844.unknown

_1490867967.unknown

_1490867793.unknown

_1490867303.unknown

_1490867347.unknown

_1490867740.unknown

_1490867327.unknown

_1490867288.unknown

_1490867291.unknown

_1490862147.unknown

_1490862066.unknown

_1490862108.unknown

_1490862120.unknown

_1490862093.unknown

_1490862078.unknown

_1490862035.unknown

_1490862047.unknown

_1490862021.unknown

_1300912649.unknown

_1489000357.unknown

_1489000660.unknown

_1489000947.unknown

_1489001059.unknown

_1489001139.unknown

_1489001149.unknown

_1489001011.unknown

_1489000886.unknown

_1489000896.unknown

_1489000756.unknown

_1489000608.unknown

_1489000635.unknown

_1489000385.unknown

_1489000286.unknown

_1489000301.unknown

_1488999700.unknown

_1489000045.unknown

_1489000074.unknown

_1489000181.unknown

_1489000273.unknown

_1489000050.unknown

_1488999818.unknown

_1488999895.unknown

_1488999949.unknown

_1488999850.unknown

_1488999804.unknown

_1488999690.unknown

_1459093183.unknown

_1270325529.unknown

_1270327521.unknown

_1270327653.unknown

_1270326978.unknown

_1269579254.unknown

_1269582101.unknown

_1269718145.unknown

_1270321828.unknown

_1270322549.unknown

_1270323765.unknown

_1270323352.unknown

_1270323370.unknown

_1270322692.unknown

_1270322439.unknown

_1270322496.unknown

_1270322175.unknown

_1270321439.unknown

_1269718260.unknown

_1269718263.unknown

_1269719193.unknown

_1269583982.unknown

_1269581082.unknown

_1269581574.unknown

_1269581706.unknown

_1269581851.unknown

_1269581988.unknown

_1269582069.unknown

_1269581929.unknown

_1269581794.unknown

_1269581638.unknown

_1269581421.unknown

_1269581426.unknown

_1269581411.unknown

_1269579542.unknown

_1269581078.unknown

_1269579262.unknown

_1269579186.unknown

_1269579190.unknown

_1269579216.unknown

_1269579229.unknown

_1110626513.unknown

_1110295341.unknown

_1110306437.unknown

_1110306453.unknown

_1110626451.unknown

_1110301117.unknown

_1110302513.unknown

_1110304251.unknown

_1110300611.unknown

_1110295283.unknown

